При этом возникающие течи могут быть самых различных величин и форм. На рис. 2.1 показан сварной шов, выполненный с помощью сварки под флюсом. При сильном увеличении видны поры этого шва, которые возникли в результате сварки деталей между собой. На рис. 2.3 виден непровар кромок и холодная трещина в окольцованной зоне стыкового соединения, выполненного электрошлаковой сваркой деталей.

Особое место в ряду дефектов сварного шва занимают дефекты в многослойных силовых 1 и герметизирующих 4 швах (рис. 2.2), в которых возможно образование внутренних течей 5 и сквозных 3 с промежуточным объемом 2. Внутренние течи являются источником длительного поступления воздуха в вакуумную систему, что препятствует получению необходимого вакуума.

| Рис. 2.1. Сварной шов, выполненный с помощью сварки под флюсом | Рис. 2.2. Течи в многослойном сварном шве |
| --- | --- |

Рис. 2.3.

Сварной шов с холодной трещиной в зоне стыкового соединения

Причинами возникновения дефектов сварки являются неправильный состав сварочных материалов (электродов, флюсов), неверная подготовка к сварке (выбор расстояния между заготовками), нарушение режимов сварки и т.п.

Основная причина возникновения дефекта пайки - непропай, который вызывается недостаточно тщательной очисткой припаиваемых поверхностей.

Относящиеся также ко второй группе дефекты деформационного воздействия на материал чаще всего возникают в процессе штамповки различных деталей. Образующиеся при этом течи вызываются рядом причин:

- по вине рабочего;

- несоответствием исходного материала техническим требованием по физико-механическим свойствам;

- некачественными изготовлением и ремонтом штампов;

- отступлением от технологии.

Основными  дефектами   штамповки являются разностенность, трещины, обрывы, складки, царапины, поры и др. Трещины и разрывы появляются из-за чрезмерной твердости металла крупнозернистой структуры и по другим причинам, а в ряде случаев - вследствие завышенной или недостаточной силы прижима заготовки.

Царапины и задиры (иногда со сквозными трещинами и порами) на поверхности штампованных изделий возникают из-за дефектов на рабочих поверхностях инструмента, неправильной отладки инструмента и т.д. Сквозные дефекты в процессе штамповки заготовок появляются при утонении металла заготовки, которое является следствием неправильного   выполнения   технологического процесса изготовления изделия, например несовершенства обжига, несовпадения осей пуансона и матрицы и некоторых других причин. На рис. 2.4 приведены схемы некоторых штампованных изделий и места образования различных дефектов.

Одним из видов герметизированной продукции являются всевозможные вакуумные аппараты и установки, в процессе эксплуатации которых необходим высокий вакуум.

Для современных вакуумных установок основными конструктивными материалами служат металлы, которые должны обладать:

1) вакуумной плотностью (герметичностью);

2) низким газоотделением при повышенных температурах;

3) коррозионной и химической стойкостью;

4) способностью давать надежные вакуумно-плотные соединения при пайке и сварке.

Рис. 2.4. Схемы штампованных изделий и возможные места образования сквозных дефектов

Первым двум из этих требований удовлетворяют металлы, выплавленные в вакууме. Они содержат по сравнению с обычными металлами весьма незначительные количества газов и отличаются повышенной вакуумной плотностью. Вакуумная плотность металлов определяется их микроструктурой и наличием различных дефектов (волосовин, шлаковых включений, трещин и т.п.). Металлы с крупнозернистой структурой в большинстве случаев не обладают вакуумной плотностью, так как пространство между крупными зернами может быть незамкнутым.

Типичным примером металлов с крупнозернистой структурой может служить чугунное и цветное литье. Такие металлы из-за своей пористости в качестве конструкционных материалов, как правило, в технике высокого вакуума не применяются. Однако при сравнительно невысоком вакууме возможно применение литья, но при этом его необходимо подвергать дополнительному уплотнению (горячее лужение оловом, специальный вид покрытия из вакуумно-плотных пластмасс типа полиэтилена, фторопласта и др.).

Переработка крупнозернистого литья при помощи многократной горячей прокатки или ковки приводит к образованию более мелкой и более плотной газонепроницаемой структуры металла. Подавляющее большинство прокатанных металлов обладает вакуумной плотностью даже при небольшой их толщине. К таким металлам можно отнести листовой и сортовой прокат нержавеющей стали, большую часть проката малоуглеродистой конструкционной стали, прокат из меди, латуни, многих сортов бронзы, алюминия и его сплавов, никеля, монель-металла, серебра и др. К ним же относятся цельнокатаные, цельнотянутые и бесшовные трубы.

Сквозные дефекты разъемных соединений (третья группа) вызваны, как правило, нарушениями технологии изготовления и сборки деталей, образующих сопрягаемые элементы соединений. Причиной негерметичности могут быть отклонения от заданной геометрической формы деталей, дефекты прокладок, инородные предметы на уплотнительных поверхностях, неправильная затяжка силовых элементов соединения, релаксация напряжений и т.д.

Потеря герметичности разъемных соединений может быть связана с недостатками в конструкции изделия. К ним относятся низкая жесткость силовых элементов соединения и неправильный выбор материалов сопрягаемых элементов (например, без учета термических напряжений при изменении температуры эксплуатации или испытаний).

Эксплуатационные сквозные дефекты (четвертая группа) могут возникать вследствие механических повреждений, атмосферной коррозии или коррозии под действием агрессивных сред, износа уплотняющих материалов и трущихся частей, воздействия внутренних и концентрированных напряжений под действием механических или термических нагрузок (дефекты усталостного типа).

Так, например, исследование реакторов для получения этилового спирта методом прямой гидратации этилена водяным паром показали, что за 6 ... 15 лет эксплуатации реакторов их внутренняя поверхность, несмотря на футеровку, покрылась окислами железа и солями фосфорной кислоты. Обнаружены большие очаги коррозии, глубина которых достигала 3 ... 10 мм. На отдельных участках внутренней поверхности реактора обнаружены трещины протяженностью до 100 мм, а также групповое скопление пор. При таком состоянии поверхности естественно появление сквозных дефектов.

Помимо приведенных причин образования дефектов нарушение герметичности изделий и объектов может происходить вследствие проницаемости материалов, из которых изготовляются эти изделия. Проницаемость - это свойство материала пропускать через себя различные газообразные или жидкие вещества за счет их растворения и диффузии в нем.

При этом разные газы по-разному проникают в различные материалы. Например, проницаемость сталей для водорода возрастает с ростом содержания в них углерода. Только серебро пропускает кислород. Коэффициент проницаемости веществ с кристаллической структурой (металлы) существенно ниже, чем веществ с неупорядоченной структурой (стекла, резины и т.п.). Например, проницаемость стекол оказывается тем больше, чем больше в их составе содержание стеклообразующих веществ типа 8Ю2. По-видимому, в неупорядоченной структуре больше «дыр», через которые могут проникнуть частицы газа, в то время как через малые зазоры кристаллической решетки они пройти не в состоянии. Это предположение подтверждается изменением проницаемости в зависимости от размера молекул газа.

В табл. 2.3 приведены значения диаметров молекул некоторых газов. Действительно, стекла обладают наибольшей проницаемостью для гелия. Однако диаметр - не единственный определяющий фактор. Атом неона меньше, чем молекула водорода, но проницаемость стекла по неону примерно в 5 раз меньше. Это, по-видимому, объясняется тем, что наряду с процессом диффузии внутри твердого тела проницаемость определяется растворимостью и такими поверхностными эффектами, как адсорбция, диссоциация, рекомбинация и десорбция.

Через течи газ обычно проникает гораздо быстрее, чем через основной материал. Поэтому в производственном контроле изделий невозможно одновременно обнаружить оба вида нарушения герметичности. Задачей техники течеискания является только обнаружение течей, поскольку проницаемость как свойство материала должна исключаться правильным его выбором при конструировании изделия. Применению новых материалов, проницаемость которых неизвестна, должны предшествовать специальные исследования для ее определения.

Таблица 2.3. Значения диаметров молекул некоторых газов

| Газ | Гелий | Неон | Водород | Кислород | Аргон | Азот |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр молекул (1 • 10-8см) | 2,18 | 2,56 | 2,75 | 3,64 | 3,67 | 3,74 |